MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: 	Asfaltamento e Recapeamento Asfáltico.

LOCAL: Rua Conde de Porto Alegre (Trecho entre Ruas Venâncio Aires e Thomaz Albornoz) e Rua Venâncio Aires (Trecho entre Rua dos Andradas e Avenida João Goulart).

EXTENSÃO (m): Rua Conde de Porto Alegre – 735,05

Rua Venâncio Aires – 170,00

ÁREA (m²): Rua Conde de Porto Alegre – 5145,35

Rua Venâncio Aires – 1190,00

PRAZO: 60 dias.

Generalidades:

O presente memorial destina-se a descrever os serviços e os materiais utilizados na obra. Trata-se de asfaltamento da Rua Venâncio Aires e recapeamento asfáltico da Rua Conde de Porto Alegre.

Todos os materiais a serem empregados na construção deverão ser de primeira qualidade, obedecendo às especificações e normas técnicas brasileiras.

Os materiais utilizados na fabricação de Concreto Asfáltico devem ser examinados em laboratório, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT, e satisfazer às especificações em vigor.

As sinalizações verticais deverão obedecer as normas estabelecidas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, do CONTRAN. Parte da sinalização vertical já existe no local de obra.

Todos os funcionários deverão estar utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) afins com suas funções, o canteiro de obra deverá estar corretamente sinalizado, bem como o maquinário que estiver envolvido direta ou indiretamente com os serviços, inclusive para o seu deslocamento até o local das obras.

Não deverão ser executados serviços de pavimentação em dias de chuva ou com superfície molhada. A mistura deve ser transportada em equipamento adequado para que a mistura seja colocada na pista com temperatura adequada e de acordo com as especificações.

O trânsito no trecho em obras deverá ser completamente interrompido pela Municipalidade, contudo, mediante a solicitação oficial da Contratada, com a finalidade que seja evitada a interrupção desnecessária do fluxo de veículos em trecho que não esteja em obras.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, que determinem ou não o encarecimento da obra, deverá ser executada sem autorização do Departamento de Plano Diretor. Para tanto, é necessário que a Empresa Construtora peça permissão por escrito ao Departamento de Plano Diretor.

Toda comunicação com os autores dos projetos e Comissão de Obras Públicas deverá ser feita formalmente, com solicitação prévia.

A execução de todos os serviços deverá obedecer às normas da ABNT.

1 – Serviços Iniciais

1.1 - Placa de Obra: Deverá ser confeccionada a placa de obra conforme modelo em anexo neste memorial. A mesma deverá permanecer na obra e ser transladada a cada local de obra conforme o andamento dos serviços.

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE

2 – Recapeamento Asfáltico

2.1 Adequação de bases e redes: Consiste na realização de remendos superficiais, remendos profundos e tapa-buracos necessários à correção de deformações e irregularidades existentes no antigo pavimento.

2.2 Pintura de Ligação: Deve ser executada uma pintura de ligação sobre o pavimento existente, antes de ser realizada a reperfilagem  e antes da execução da camada de Revestimento com 3cm de espessura. Nos casos em que há necessidade de ser executada a reperfilagem, deve-se aplicar uma camada de pintura após sua conclusão, a fim de receber posteriormente o revestimento com 3cm de espessura.

A superfície a ser pintada deve estar limpa, ou seja, livre de todo e qualquer tipo de material solto. Esta pintura será executada com emulsão asfáltica do tipo RR-1C. A taxa de aplicação do ligante deve ser da ordem de 1,0 l/m². Não deve ser permitida a circulação de veículos sobre a superfície pintada.

2.3 Reperfilagem de CBUQ com 2cm de espessura: Asfaltamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura mínima de 2 centímetros, realizado sobre a pintura de ligação e com largura igual à da nova camada de revestimento, ou seja, 7 metros.

A reperfilagem deverá ser realizada nos locais em que não existir uma camada de revestimento, ou seja, quando apenas estiver presente a pedra irregular, a fim de posteriormente ser executada a camada de revestimento com 3cm de espessura.

Os materiais constituintes do Concreto Asfáltico devem ser: Cimento Asfáltico CAP 50/70, agregados graúdos como pedra britada de basalto ou granito, e miúdos que poderão ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Após espalhado o CBUQ com moto niveladora, deve ser realizada a adequada compactação antes de dar início aos demais serviços.

2.4 Revestimento de CBUQ com 3 cm de espessura: Asfaltamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura mínima de três centímetros, sobre pintura de ligação, com largura de 7 metros. Os materiais constituintes do Concreto Asfáltico devem ser os mesmos citados no item 2.3. Após a distribuição do concreto asfáltico deve ser executada a compactação, a qual deve ser realizada com rolo pneumático e rolo metálico liso.

3 – Sinalização

3.1 Sinalização Vertical

As placas deverão ser em aço, devendo o verso ser na cor preta, fosco ou semi-fosco, exceto as placas indicativas com nome da rua em que deve possuir frente e verso iguais. No mínimo devem ser retrorrefletivas e possuir dimensões e cores de acordo com as normas. O suporte deverá ser em aço galvanizado com comprimento de 3,10m ficando 50cm enterrado, e fixado por uma base de concreto de 20x20x30 cm de modo a manter as placas rigidamente em suas posições permanentes e apropriadas, evitando que sejam giradas ou deslocadas. As placas devem possuir altura livre de 2,10m, distância compreendida entre o bordo inferior da placa e o nível do solo. O afastamento lateral medido entre o bordo lateral da placa e da pista deverá ser no mínimo de 30cm.

3.1.1 Dê a preferência (R-2): Serão num total de 4 placas, as quais deverão ser posicionadas nos locais indicados em projeto no máximo a 10m do prolongamento do meio-fio.

3.1.2 Pare (R-1): Será uma placa, posicionadas de acordo com projeto no encontro com a Rua Venâncio Aires.

3.1.3 Placa com nome da Rua: Deverá ser confeccionada placa com nome de rua conforme modelo em anexo neste memorial. Deverá ser colocada uma placa no início e uma placa no fim do trecho a ser asfaltado nos locais indicados em projeto.

RUA VENÂNCIO AIRES

4 – Asfaltamento

4.1 Adequação de bases e redes: Consiste na realização de remendos superficiais, remendos profundos e tapa-buracos necessários à correção de deformações e irregularidades existentes no antigo pavimento.

4.2 Pintura de Ligação: Deve ser executada uma pintura de ligação sobre o pavimento existente, antes de ser realizada a reperfilagem, e sobre a camada de reperfilagem concluída, antes de ser realizada a camada de Revestimento com 3 cm de espessura.  A superfície a ser pintada deve estar limpa, ou seja, livre de todo e qualquer tipo de material solto. Esta pintura será executada com emulsão asfáltica do tipo RR-1C. A taxa de aplicação do ligante deve ser da ordem de 1,0 l/m². Não deve ser permitida a circulação de veículos sobre a superfície pintada.

4.3 Reperfilagem: Asfaltamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura mínima de 2 cm, realizado sobre a pintura de ligação e com largura de 7 metros. Os materiais constituintes do Concreto Asfáltico devem ser: Cimento Asfáltico CAP 50/70, agregados graúdos como pedra britada de basalto ou granito, e miúdos que poderão ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Após espalhado o CBUQ com moto niveladora, deve ser realizada a adequada compactação antes de dar início aos demais serviços.

4.4 Revestimento de CBUQ com 3 cm de espessura: Asfaltamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura mínima de três centímetros, sobre pintura de ligação, com largura de 7 metros. Os materiais constituintes do Concreto Asfáltico devem ser os mesmos citados no item 4.3. Após a distribuição do concreto asfáltico deve ser executada a compactação, a qual deve ser realizada com rolo pneumático e rolo metálico liso.

5 – Sinalização

5.1 Sinalização Vertical

As placas deverão ser em aço, devendo o verso ser na cor preta, fosco ou semi-fosco. No mínimo devem ser retrorrefletivas e possuir dimensões e cores de acordo com as normas. O suporte deverá ser em aço galvanizado com comprimento de 3,10m ficando 50cm enterrado, e fixado por uma base de concreto de 20x20x30 cm de modo a manter as placas rigidamente em suas posições permanentes e apropriadas, evitando que sejam giradas ou deslocadas. As placas devem possuir altura livre de 2,10m, distância compreendida entre o bordo inferior da placa e o nível do solo. O afastamento lateral medido entre o bordo lateral da placa e da pista deverá ser no mínimo de 30cm.

5.1.1 Pare (R-1): Será uma placa, posicionadas de acordo com projeto, no encontro com a Rua dos Andradas.

5.1.2 Siga em frente ou à esquerda (R-25c): Deverá ser localizada antes do início da Rua Conde de Porto Alegre de acordo com o projeto.

5.1.3 Siga em frente ou à esquerda (R-25c): Esta placa deverá ser posicionada antes do início da Rua Conde de Porto Alegre, no sentido Avenida João Goulart – Rua dos Andradas, de acordo com o projeto.

5.1.4 Siga em frente ou à direita (R-25d): Esta placa deverá ser posicionada antes do início da Rua Conde de Porto Alegre, no sentido Rua dos Andradas Avenida - João Goulart, de acordo com o projeto.

5.1.4 Placa com nome da Rua: Deverá ser confeccionada placa com nome de rua conforme modelo em anexo neste memorial. Deverá ser colocada uma placa no início e uma placa no fim do trecho a ser asfaltado nos locais indicados em projeto.

Responsável Técnico:

________________________________________

Eng. Civil Andrea Allende Mendina

CREA RS 162.416

Sant’Ana do Livramento, 27 de maio de 2010.